Задача № 1 «Магнитные материалы»

Дано: Марка феррита – 600НН; n = 70; тороид (D×d×h) – (24×13×7мм);

t1 = +100C; t2 = +400C;

Найти: LM(t1); LM(t2).

Решение:

Марка магнитного материала 600НН – никель-цинковый феррит, относительная начальная магнитная проницаемость которого составляет– 600 [13, с. 339], работает при очень высоких частотах. Этот материал должен обладать большим электрическим сопротивлением, чтобы потери на вихревые токи были по возможности наименьшими, а намагниченность устанавливалась с наибольшей скоростью. Недостаток ферритов: сильная зависимость проницаемости от температуры.

Рисунок 1 Катушка индуктивности

1. Средняя длина окружности тороида:

lСР =(((D+d)/2=(×(24+13) ×10-3/2 = 50,12×10-3 м

2. Площадь поперечного сечения тороида:

S=h×(D-d)/2=7×10-3×(24×10-3-13×10-3)/2 = 38,5×10-6м2

3. Индуктивность катушки при нормальной температуре из заданных параметров тороида (D×d×h) определяем по формуле:

L0=(0(n2S)/lСР,

где (0 = 12,56×10-7 н/A2 – магнитная постоянная

L0= 12,56×10-7 ×(702 ×38,5×10-6)/ 50,12 ×10-3 = 47,28×10-7 Гн

4. Относительная магнитная проницаемость ( при температурах t1 и t2:

Рисунок 2. График ( (((t( для феррита 600НН

Определяем из графика ( (((t( (См. рисунок 2) для указанного материала феррита 100НН: ( (+100C) (65; ( (+400C) (130

5. Индуктивность катушки LM при температурах t1 и t2 определяем по формуле:

LM=( (L0,

где относительная магнитная проницаемость ( при температурах t1 и t2 определяется из графика ( (((t( для указанного материала (график необходимо найти в справочнике [7] под ред. Ю.В. Корицкого и представить его в отчете).

LM(t1) =4,99×10-2×47,28×10-7 Гн = 2,36×10-7 Гн

LM(t2) = 5,78×10-2×47,28×10-7 Гн = 2,73×10-7 Гн

Вывод: Индуктивность катушки, изготовленной из никель-цинкового феррита 600НН, при повышении температуры возрастает до определенной температуры (См. рисунок 2), затем уменьшается, в этом их основной недостаток.

Задача № 2 «Проводниковые материалы»

Рассчитать потери мощности в линии электропередач при t1 0C и t2 0C:

Дано: Марка провода – АСК(400); Fe: n×d, 19×2,8 мм; Al: n×d, 28×4,24 мм;

Uр = 220 кВ; Руст = 840 кВт; t1 = -170C; T1 = 256К; t2 = +370C; T2 = 310К; l=27 км.

Найти: (((T1) и (((T2).

Решение:

Провод марки АСК(400) (См. рисунок 3) – провод не изолированный сталеалюминевый, состоящий из изолированного стального сердечника, состоящего из 19 проволок, диаметром 2,8 мм и 28 алюминиевых проволок, диаметром 4,24 мм. При этом площадь поперечного сечения провода 400 мм2.

Рисунок 3. Конструкция сталеалюминевого провода АСК400

1. Ток, протекающий в линии электропередач, определяем по формуле:

I = P/U=840×103 Вт/220×103В = 3,82 A

2. Зависимость удельного сопротивления проводника из железа и алюминия от температуры, при условии, что T1 = 256К, т.е. меньше T0 = 293К , определяем по формуле:

ρ1 = ρ0 / [1+ α (T0 – T1)]

2.1.Зависимость удельного сопротивления проводника из железа от температуры, при условии, что T1 = 256К, т.е. меньше T0 = 293К:

ρ1 (Fe)= ρ0 (Fe) / [1+ α(Fe)(T0 – T1)],

где: ρ1 (Fe) – удельное сопротивление проводника из железа при заданной температуре Т1;

ρ0 (Fe) = 0,098 мкОм×м – удельное сопротивления проводника при заданной температуре Т0  [7, с. 191];

α(Fe) = 0,0062К-1 – температурный коэффициент сопротивления проводника  [7, с. 184].

ρ1 (Fe)= 0,098×10-6 Ом×м / [1+ 0,0062К-1×(293К – 256К)] = 0,08×10-6 Ом×м

2.2. Зависимость удельного сопротивления проводника из алюминия от температуры, при условии, что T1 = 256К, т.е. меньше T0 = 293К :

ρ1 (Al)= ρ0 (Al) / [1+ α(Al)(T0 – T1)]

где: ρ1 (Al) – удельного сопротивления проводника из алюминия при заданной температуре Т1;

ρ0 (Al) = 0,028 мкОм×м – удельного сопротивления проводника при заданной температуре Т0  [7, с. 191];

α(Al) = 0,0042К-1 – температурный коэффициент сопротивления проводника [7, с. 184].

ρ1 (Al)= 0,028×10-6 Ом×м / [1+ 0,0042К-1×(293К – 256К)] = 0,024×10-6 Ом×м

3. Зависимость удельного сопротивления проводника из железа и алюминия от температуры, при условии, что T2 = 310К, т.е. больше T0 = 293К по формуле:

ρ2 = ρ0 [1+ α (T2 – T0)]

3.1. Зависимость удельного сопротивления проводника из железа от температуры, при условии, что T2 = 310К, т.е. больше T0 = 293К:

ρ2 (Fe)= ρ0 (Fe) [1+ α(Fe) (T2 – T0)],

где: ρ2 (Fe) – удельного сопротивления проводника из железа при заданной температуре Т2;

ρ2 (Fe)= 0,098∙10-6Ом×м [1+ 0,0062К-1×(310К – 293К)] = 0,089×10-6Ом×м

3.2. Зависимость удельного сопротивления проводника из алюминия от температуры, при условии, что T2 = 310К, т.е. больше T0 = 293К:

ρ 2 (Al)= ρ0 (Al) [1+ α(Al)(T2 – T0)],

где: ρ2 – удельного сопротивления проводника при заданной температуре Т2:

ρ2 (Al)= 0,028∙10-6 Ом×м [1+ 0,0042К-1×(310К – 293К)] = 0,026×10-6 Ом×м

4. Зависимость сопротивления проводника от размеров, формы и материала (железа и алюминия), из которого изготовлен проводник при температуре Т1 определяем по формуле:

R1 = ρ1 l / S n

4.1. Зависимость сопротивления проводника из железа от температуры, при

T1 = 256К:

R1 (Fe) = ρ1 (Fe) l /S(Fe) n(Fe)

где: R1(Fe) – сопротивления проводника из железа при заданной температуре Т1:

R1 (Fe) = 0,08×10-6 Ом×м ×27×103м ×4/(π ×2,82×10-6м2×19) = 18,46 Ом

4.2. Зависимость сопротивления проводника из алюминия  от температуры, при T1 = 256К:

R1 (Al) = ρ1 (Al) l / S(Al) n(Al),

где: R1(Al) – сопротивления проводника из железа при заданной температуре Т1= 256К:

R1 (Al) = 0,024×10-6 Ом×м ×27×103м×4 /π×4,242×10-6м 2×28 = 1,64 Ом

5. Зависимость сопротивления проводника от размеров, формы и материала (железа и алюминия), из которого изготовлен проводник при температуре Т2 определяем по формуле:

R2 = ρ2 l / S n

5.1. Зависимость сопротивления проводника из железа от температуры, при

T2 = 310К:

R2 (Fe) = ρ2 (Fe) l / S(Fe) n(Fe),

где: R2(Fe) – сопротивления проводника из железа при заданной температуре Т2:

R2 (Fe) = 0,089×10-6 Ом×м×27×103м×4 /π×2,82 ×10-6 м2×19 = 20,54 Ом

5.2. Зависимость сопротивления проводника из алюминия  от температуры, при T2 = 310К:

R2 (Al) = ρ2 (Al) l / S(Al) n(Al),

где: R2(Al) – сопротивления проводника из железа при заданной температуре Т2  = 310К:

R2 (Al) = 0,026×10-6Ом×м×27×103м×4/π×4,242×10-6м2×28 = 1,78 Ом

6. Зависимость сопротивления для сталеалюминевого провода при Т1 определяем по формуле:

R (Т1) = (18,46Ом ×1,64 Ом ) / (18,46 Ом + 1,64 Ом ) =1,51 Ом

7. Зависимость сопротивления для сталеалюминевого провода при Т2 определяем по формуле:

R (Т2) = (20,54 Ом× 1,78 Ом ) / (20,54 Ом + 1,78 Ом ) = 1,64 Ом

8. Зависимость потери мощности для сталеалюминевого провода при Т1 , определяем по формуле:

(((T1) = I2(R(T1) = 3,822 А2 × 1,51 Ом = 22 Вт

9. Зависимость потери мощности для сталеалюминевого провода при Т2 , определяем по формуле:

(((T2) = I2(R(T2) = 3,822 А2 ×1,64 Ом = 23,9 Вт

10. Коэффициент потери мощности для сталеалюминевого провода при Т1 определяем по формуле:

k (T1) =((((T1)/Р)×100% = (22 Вт/840×103 Вт)×100%  = 0,0026 %

11. Коэффициент потери мощности для сталеалюминевого провода при Т2 определяем по формуле:

k (T2) =((((T2)/Р)×100% =(23,9 Вт / 840×103 Вт)×100%  = 0,0028 %

Вывод: k(T1)=0,0026%; k(T2)=0,0028%; Потери мощности в линии электропередач из сталеалюминевого провода больше при t1 = 37 0C, чем при  t2 =-170C, поскольку с увеличением температуры, возрастает сопротивление проводника.

Задача № 3 «Полупроводниковые материалы»

Задание: Рассчитать сопротивление полупроводника при t°С.

Дано: Полупроводник – кремний; примесь – галлий (Ga); R0 = 1,01 Ом; t = 121 0C; Т = 394К.

Найти: Rt; αt;  Построить зависимость

Решение:

Полупроводник - материал, который по своей удельной проводимости занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводника является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.

Самым распространённым в природе полупроводником является кремний, составляющий почти 30% земной коры. В задаче в решетку кремния введен примесный атом галлия с тремя валентными электронами. Для образования связей с четырьмя ближайшими соседями у атома галлия не хватает одного электрона, одна из связей остается неукомплектованной и четвертый электрон может быть захвачен от соседнего атома основного вещества, где соответственно образуется дырка. Таким образом, получен полупроводник р-типа, а примесь – галлий (Ga), является акцепторной.

1. Сопротивление полупроводника при температуре Т, определяем по формуле:

,

где: ∆Е =0,065 ЭВ – энергия запрещенной зоны кремния при добавлении примеси галлия ([7], с. 430); k=1,38×10-23 Дж/К– постоянная Больцмана (справочная величина).

Rt = 1,01Ом×exp( 0,065×1,6 ×10-19Дж /2×1,38×10-23Дж/К×394К) = 2,63 Ом

2.Температурный коэффициент сопротивления полупроводника αt, определяем по формуле:

,

где T0 = 293К

αt = [(2,63 Ом – 1,01 Ом) / 1,01 Ом (394К – 293К)] = 0,016 К-1

Вывод: Если сравнить температурный коэффициент сопротивления проводников, например αt(Al) = 0,0042К-1; αt(Fe) = 0,006К-1 ([7], с. 192 ) и полученное значение для полупроводника αt = 0,016 К-1, то температурный коэффициент сопротивления полупроводников больше температурного коэффициента сопротивления проводников примерно в 10 раз.

3. Построить зависимость:

Числовые значения величин для построения графика (рисунок 4) предварительно помещаем в таблицу 1

Таблица 1 – Числовые значения

| № | ln Rt | Числовое зн. | 1/T | Числовое зн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ln 1,02 | 0,02 | 1/294К | 0,003К-1 |
| 2 | ln 2,63 | 0,97 | 1/394К | 0,0025К-1 |

Рисунок 4. График lnRf(1/T)

Вывод: сопротивление полупроводника р-типа, кремния с примесью галлия, при повышении температуры увеличивается.

Задача № 4 «Диэлектрические материалы»

Рассчитать емкость и диэлектрические потери в изоляции коаксиального кабеля при двух различных частотах f1 и f2

Дано: Марка изоляционного материала – ПС (полистирол) Полистирол ; f1= 35 Гц; f2 = 82×103 Гц; Uр = 0,9×103 В; D = 7,6×10-3 м;  d = 5,25×10-3 м;   l =1450 м.

Найти: С(f1) и С(f2); Руд(f1) и Руд(f2).

Решение:

Полистирол - синтетический линейный термопластичный полимер, принадлежащий к классу полиэфиров. ПС - хороший диэлектрик, электрические свойства полистирола при температурах до 180°С даже в присутствии влаги изменяются незначительно.

В промышленном масштабе ПС начал выпускаться как волокнообразующий полимер, но вскоре занял одно из ведущих мест и в индустрии полимерной упаковки.

Рисунок 5. Пример конструкции коаксиального кабеля

1. Диэлектрическая проницаемость материала ПС определяем по справочнику под ред. Ю.В. Корицкого [7] : ε(f1) = 2,7; ε(f2) = 2,5

2. Удельная емкость изоляции коаксиального кабеля при f1 определяем по формуле:

С(f1)=2×π×2,7×8,85∙10-12Кл2/Н×м2/1450м×ln(7,6×10-3м/5,25×10-3м) = 0,28×10-12 Ф/м

3.Удельная емкость изоляции коаксиального кабеля при f2 определяем по формуле:

С(f2)=2×π×2,5×8,85×10-12Кл2/Н×м2/1450м×ln(7,6×10-3м/5,25∙10-3м) = 0,259×10-12 Ф/м

4. Тангенс угла диэлектрических потерь материала ПЭТФ определяем по справочнику для двух частот f1 и f2: tg δ(f1) = 0,04; tg δ(f2) = 0,015.

5. Круговая частота материала ПЭТФ для двух частот f1 и f2:

ω(f1) = 2×π×35 Гц =220 с-1; ω(f2) = 2×π×82×103 Гц = 515×103 с-1;

6. Объем изоляции коаксиального кабеля из материала ПЭТФ определяем по формуле:

V = π×(57,76×10-6 м – 27,56×10-6 м)×1450м /4 = 3,44×10-2 м3

7. Удельные диэлектрические потери в изоляции коаксиального кабеля из материала ПЭТФ для двух частот f1 и f2:

Руд(f1) = 0,92×106 В×220 с-1 ×0,28×10-12 Ф/м ×0,04/3,44×10-2м3 =64,5×10-6 Вт/м3

Руд(f2)=0,92×106 В×515×103с-1×0,259×10-12 Ф/м×0,015/3,44×10-2м3=52,3×10-3 Вт/м3

8. Коэффициент удельных диэлектрических потерь в изоляции коаксиального кабеля из материала ПС для двух частот f1 и f2:

k = Руд(f2) / Руд(f1);

k = 52,3×10-3 Вт/м3/ 64,5×10-6 Вт/м3 = 0,81×103

Вывод:

Удельная емкость изоляции коаксиального кабеля из материала ПС уменьшается  в зависимости от частоты тока от 35 Гц до 82×103 Гц: С(f1) = 0,28×10-12 Ф/м ; С(f2) = 0,259 ∙ 10-12 Ф/м

Удельные диэлектрические потери в изоляции коаксиального кабеля из материала ПС увеличивается в зависимости от частоты тока от 35 Гц до 82×103 Гц в 0,81×103.

Литература

- Ивашутенко, А.С. Электротехническое материаловедение [Текст] / А.С. Ивашутенко: Лекции, ИДЗ. Кафедра электромеханических комплексов и материалов ТПУ. - 292 с.

- Рогов, В.А. Современные машиностроительные материалы и заготовки [Текст] / В.А. Рогов, Г.Г. Поздняк,: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 329 с.

- Сильман, Г.И. Материаловедение [Текст] / Г.И. Сильман: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.

- Смирягин А.П., Днестровский Н.З., Ландихов А.Д. и др. Справочник по обработке цветных металлов и сплавов. М.: ГНТИ Лит. по черной и цветной металлургии, 1961. - 872 с.

- Справочник по электротехническим материалам. Т.2. / Под ред. Ю.В. Корицкого. Л.: Энергоатомиздат, 1987. -  464 с.

- Справочник по электротехническим материалам. Т.1. / Под ред. Ю.В. Корицкого. Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 368 с.

- Справочник по электротехническим материалам. Т.3. / Под ред. Ю.В. Корицкого. Л.: Энергоатомиздат. ЛО, 1988. - 728 с.

# Text boxes

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17